| MOF | Lattice type | Space group | a | b | c | α | β | γ | V | Rwp (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIL-53(Cr)-NO2 DMF | Orthorhombic | I 2 c m | 6.8235(14) | 11.8249(23) | 17.5641(31) | 90 | 90 | 90 | 1417.2(7) | 11.22 |
| MIL-53(Cr)-NO2 as-synth | Orthorhombic | I m c m | 6.90037 | 13.62061 | 16.91884 | 90 | 90 | 90 | 1590.155 | N/A |
| MIL-53(Cr)-NO2 activated | Orthorhombic | I m c m | 6.8284(8) | 10.8114(11) | 18.1255(21) | 90 | 90 | 90 | 1338.1(4) | 9.73 |
| MIL-53(Cr)-NO2 MeOH | Orthorhombic | I m c m | 6.8260(11) | 10.8114(17) | 18.1104(28) | 90 | 90 | 90 | 1336.5(59) | 10.63 |
| MIL-53(Cr)-Br DMF | Orthorhombic | I m c m | 6.8734(6) | 11.2951(7) | 17.9675(12) | 90 | 90 | 90 | 1394.9(2) | 8.24 |
| MIL-53(Cr)-Br as-synth | Orthorhombic | I m m m | 6.8677(8) | 13.2912(10) | 16.6622(13) | 90 | 90 | 90 | 1520.9(2) | 10.83 |
| MIL-53(Cr)-Br activated | Monoclinic | C 2/m | 10.030(18) | 18.488(26) | 5.662(9) | 90 | 95.588(38) | 90 | 1045(4) | 15.86 |
| MIL-53(Cr)-Br MeOH | Monoclinic | C 2/m | 11.23165 | 18.63846 | 5.92537 | 90 | 117.31 | 90 | 1102.163 | N/A |
| MIL-53(Cr) DMF | Orthorhombic | Imma | 6.19471 | 11.46168 | 17.73382 | 90 | 90 | 90 | 1259.134 | N/A |
| MIL-53(Cr) as-synth | Couldn’t find a sensible cell (might not be phase pure?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIL-53(Cr) activated | Not indexable – not enough peaks and too broad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIL-53(Cr) MeOH | Monoclinic | C 2/c | 19.623(13) | 7.6241(13) | 6.7792(23) | 90 | 104.3789 | 90 | 982.8(5) | 12.60 |